附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年第三季度全区建筑工程质量专项检查材料情况** | | | | | |
| 序号 | 检测项目 | 检测数量（组） | 合格数量（组） | 不合格数量（组） | 合格率（%） |
| 1 | 钻芯法检测混凝土强度 | 33 | 31 | 2 | 93.9% |
| 2 | 硬化混凝土氯离子含量 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 3 | 回弹法检测混凝土强度 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 4 | 钢筋原材 | 115 | 115 | 0 | 100% |
| 5 | 防水卷材 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 6 | 防水涂料 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | 蒸压加气  砌块 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| 8 | PUV-U  排水管材 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 9 | PUV-U  排水管件 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 10 | PP-R  给水管材 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 11 | 电线 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 12 | 电工套管 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 13 | 合计： | 204 | 200 | 4 | 98% |